## Slide 1: Überwachung und Regelung der Schichthöhe beim additiven drahtbasierten Laserauftragschweißen unter Verwendung eines 3D-Laserscanners
Philipp Leitner
MS Teams, 10.02.2023
Abschlusspräsentation Masterarbeit

## Slide 2: Gliederung
Zusammenfassung
5
Reglerentwurf und Validierung
4
Systemaufbau
3
Stand der Technik
2
Motivation und Grundlagen
1
Notes: Kurz zum Aufbau des heutigen Vortrags

## Slide 3: Herausforderungen beim drahtbasierten LMD
Koaxiales drahtbasiertes Laserauftragschweißen (LMD-w)
LMD-w: Wire based Laser Metal Deposition - Laserauftragschweißen mit Draht
[1] Gibson et al. (2021); [2] Zapata et al. (2022); [3] Motta et al. (2022)
Motivation und Grundlagen
Schichthöhe ≠ Höhenzustellung  Fehlersummierung [2]
Lokale Schwankungen der Schichthöhe
Unzureichende Maßhaltigkeit
Defekte und Prozessabbruch [3]
Probleme im ungeregelten Prozess
Einfache Handhabung von Ausgangsmaterial
Materialausnutzung nahezu 100 Prozent [1]
Richtungsunabhängigkeit
Steigerung der Prozessstabilität
Verbesserung der Maßhaltigkeit
Entwicklung einer Schichthöhenregelung
-
Notes: Koaxiales drahtbasiertes Laserauftragschweißen
Zuerst hinführen zu LMD-w
Für die Additive Fertigung von Metall werden vorrangig Pulverbettverfahren und DED (Directed Energy Deposition) Verfahren eingesetzt (wozu auch das Laserauftragschweißen gehört)
Beim Laserauftragschweißen sind im Vergleich zu Pulverbettverfahren höhere Auftragsraten möglich.
Beim Laserauftragschweißen wird mit pulver- oder drahtförmigen Zusatzwerkstoff gearbeitet
Pulverbasiertes Laserauftragschweißen ist die ältere Prozessvariante und daher gut erforscht und in der Industrie verbreitet
Drahtbasierte Verfahrensvariante ist im Gegensatz zu pulverbasiert jung, es besteht somit Forschungsbedarf um maßhaltige Bauteile ohne Defekte aufzubauen
Im Vergleich zu Pulver: einfache Handhabung von Zusatzwerkstoff und 100% Materialausnutzung
Man unterscheidet das Laserauftragschweißen weiters nach der Zuführung des Werkstoffs in lateral und koaxial
Die koaxiale Zuführung ermöglicht einen Richtungsunabhänigen Prozess, was deutliche Vorteile in der prozessführung mit sich bringt
Schmelzbaderzeugung durch ringförmigen Laserstrahl
Zuführung von Draht in Schmelzbad
Vorschubbewegung durch Roboter
Zwei Hauptprobleme:
Schichthöhe ist ungleich der Höhenzustellung des Roboters
   Fehler wird summiert und der veränderte Fokusabstand kann zum Prozessabbruch führen
Lokale Schwankungen der Schichthöhe
  durch nicht konstante Robotergeschwindigkeit bei Richtungsänderungen oder
  beim Absetzen
    lokale Defekte wie Erhebungen Vertiefungen  schlechte Maßhaltigkeit

## Slide 4: Prozessgrundlagen des koaxialen drahtbasierten LMD
[2] Zapata et al. (2022)
Motivation und Grundlagen
Laserleistung PL
Vorschubgeschwindigkeit vt
Drahtgeschwindigkeit vw
Prozessparameter LMD-w
PL
vw
vt
Einflüsse auf Schweißraupenhöhe [2]
Kein Einfluss der Laserleistung
Drahtgeschwindigkeit
Vorschubgeschwindigkeit
Drahtgeschwindigkeit eignet sich als Stellgröße zur Regelung der Schichthöhe
Notes: Wichtigste Prozessparameter
Laserleistung
Vorschubgeschwindigkeit
Drahtgeschwindigkeit

## Slide 5: Schicht- und Bauteilhöhenregelungen für LMD
CCD: Charge-Coupled-Device
Stand der Technik
Koaxial drahtbasiert
3D-Scanning mit strukturiertem Licht
Bahnplanung im Prozess anhand CAD
Gruppierung der Schichten
Weniger Vermessungszeit
Abweichung von ursprünglichem Slicing
Garmendia et al. (2019)
Koaxial pulverbasiert
CCD-Kamera während Prozess
PI-Regler mit segmentierter Schweißbahn
Nur teilweise übertragbar (Messprinzip und Pulver)
Shi et al. (2020)
Koaxial drahtbasiert
Höhenzustellung mit theoretischem Ansatz
Für kleine Geschwindigkeitsverhältnisse gute Näherung
Keine Kompensation von Störungen
Zapata et al. (2022)
Koaxial drahtbasiert (Ti-6Al-4V)
3D-Laser-Profilscanning
Iterative Learning Controller und Schichthöhenkompensation
Komplexer Regelungsansatz
Heralic et al. (2012)

## Slide 6: Systemaufbau Schichthöhenregelung für LMD-w
Gesamt-Systemaufbau
Laser-Profilsensor
Systemaufbau
Notes: Schichten abwechselnd geschweißt und vermessen
Ablaufsteuerung erfolgt automatisiert im Roboterprogramm
IndustriePC mit Matlab, SPS, und Datenaufzeichnung

## Slide 7: Experimentelle Systemidentifikation
Reglerentwurf und Validierung
Sprungantwortversuche
t
Black-Box-Modell
PT1-Modell
Systemdynamik ohne Totzeit
Verstärkungsfaktor K = 0,426
Modellübereinstimmung kfit
kfit = 67,95 %
kfit = 59,30 %
hb in mm 
hb in mm 
hb in mm 
hb in mm 
vw in m/min 
vw in m/min 
Zeit t in s 
Zeit t in s 
Notes: Zeit sparen
Vernachlässigung 1 Satz

## Slide 8: Segmentierung der Schweißbahn
Schichthöhe im mehrschichtigen Aufbau
Entkoppelung
Segmentierung der Schweißbahn
[4] Huang et al. (2021)
Reglerentwurf und Validierung
Höhe in mm 
Höhe in mm
x-Koordinate
y-Koordinate
hpeak in mm 
Positionsindex i 
Positionsindex i 
Substratplatte
Schichtindex k 
Entkoppelung
vgl. [4]
Notes: Höhenzustellen 2/3 nur 1 Satz
Örtliche Diskretisierung
Segmentstapel einzeln betrachtet Vernachlässigen der negativen Totzeit legitim, da Schmelzbad größer als Segmentgröße
diskreter Regelkreis
Höhenzustellung mehrschichtig

## Slide 9: Reglerentwurf anhand eines Segmentstapels
Blockschaltbild
Diskreter PI-Regler
Reglerentwurf und Validierung
Herleitung Rekursionsvorschrift Segmentstapel
Mehrdimensionale Rekursionsvorschrift

## Slide 10: Analyse des Verhaltens des geschlossenen Regelkreises
Simulationsergebnisse
Diskretes Simulationsprogramm MATLAB
e: Regelabweichung
vw: Drahtgeschwindigkeit
Reglerentwurf und Validierung
Schichthöhe in mm 
e in mm 
vw in m/min 
Schichtindex k 

## Slide 11: Validierung des Reglers
Stellgrößenverlauf und Regelabweichung
Validierungsversuche
Vergleich ungeregelt-geregelt
Reglerentwurf und Validierung
Positionsindex i 
Gesamthöhe in mm 
Gesamthöhe in mm 
Positionsindex i 
vw in m/min 
Schichtindex k 
e in mm 
Notes: Deterministische Störgröße, die dem Regler unbekannt ist

## Slide 12: Schichthöhenregelung für den koaxialen LMD-w-Prozess
Zusammenfassung
Regelung der Schichthöhe mit Drahtgeschwindigkeit als Stellgröße
Integration des Laser-Profilsensors und Entwicklung eines Regelungssystems
Experimentelle Systemidentifikation
Segmentierung der Schweißbahn
Reglerentwurf und Simulation anhand eines Schweißbahnsegments
Validierungsversuche
Zusammenfassung

## Slide 13: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

## Slide 14: Literaturverzeichnis
Garmendia et al. (2019)
GARMENDIA, I., PUJANA, J., LAMIKIZ, A., FLORES, J. und MADARIETA, M., (2019). „Development of an Intra-Layer Adaptive Toolpath Generation Control Procedure in the Laser Metal Wire Deposition Process“. In: Materials (Basel, Switzerland) 12.3. ISSN: 1996-1944. DOI: 10.3390/ma12030352.
Gibson et al. (2021)
GIBSON, I., ROSEN, D., STUCKER, B. und KHORASANI, M., (2021). Additive Manufacturing Technologies. Cham: Springer International Publishing. ISBN: 978-3-030-56126-0. DOI: 10.1007/978-3-030-56127-7.
Heralic et al. (2012)
HERALIC ́, A., CHRISTIANSSON, A.-K. und LENNARTSON, B., (2012). „Height control of laser metal-wire deposition based on iterative learning control and 3D scanning“. In: Optics and Lasers in Engineering 50.9, S. 1230–1241. ISSN: 01438166. DOI: 10.1016/j.optlaseng. 2012.03.016.
Huang et al. (2021)
HUANG, W., CHEN, S., XIAO, J., JIANG, X. und JIA, Y., (2021). „Laser wire-feed metal additive manufacturing of the Al alloy“. In: Optics & Laser Technology 134, S. 106627. ISSN: 00303992. DOI: 10.1016/j.optlastec.2020.106627.
Motta et al. (2022)
MOTTA, M., DEMIR, A. G. und PREVITALI, B., (2018). „High-speed imaging and process charac- terization of coaxial laser metal wire deposition“. In: Additive Manufacturing 22, S. 497– 507. ISSN: 22148604. DOI: 10.1016/j.addma.2018.05.043.
Shi et al. (2020)
SHI, T., SHI, J., XIA, Z., LU, B., SHI, S. und FU, G., (2020). „Precise control of variable-height laser metal deposition using a height memory strategy“. In: Journal of Manufacturing Processes 57, S. 222–232. ISSN: 15266125. DOI: 10.1016/j.jmapro.2020.05.026.
Zapata et al. (2022)
ZAPATA, A., BERNAUER, C., STADTER, C., KOLB, C. G. und ZAEH, M. F., (2022). „Investigation on the Cause-Effect Relationships between the Process Parameters and the Resulting Geo- metric Properties for Wire-Based Coaxial Laser Metal Deposition“. In: Metals 12.3, S. 455. DOI: 10.3390/met12030455.

## Slide 16: Backup: LMD-Anlage

## Slide 17: Backup: Programmablaufplan

## Slide 18: Backup: Simulation

## Slide 19: Backup: Herleitung Rekursionsvorschrift PI-Regler