## Slide 1: Prozessentwicklung für die interne Kontaktierung von Lithium-Ionen-Zellen durch das Mikro-Rührreibschweißen
Luca-Felix Kick
Garching, 14.01.2022
Abschlusspräsentation Masterarbeit

## Slide 2: Gliederung
1
2
3
4
5
Motivation und Grundlagen
Stand der Technik
Forschungsfragen und Vorgehensweise
Zusammenfassung und Ausblick
Ergebnisse
6
Quellen

## Slide 3: Gliederung
1
2
3
4
5
Motivation und Grundlagen
Stand der Technik
Forschungsfragen und Vorgehensweise
Zusammenfassung und Ausblick
Ergebnisse
6
Quellen

## Slide 4: Innovative Fügeverfahren für die interne Kontaktierung von Lithium-Ionen-Zellen
USW: Ultra Sonic Welding (Ultraschallschweißen); LBW: Laser Beam Welding (Laserstrahlschweißen);
FSW: Friction Stir Welding (Rührreibschweißen); µFSW: Micro Friction Stir Welding (Mikro-Rührreibschweißen)
[1] KAMPKER (2014); [2] KAMPKER ET AL. (2013); [3] WÖHRLE (2013)
Motivation und Grundlagen
Zunahme der Bedeutung elektrischer Antriebskonzepte
Elektrischer Energiespeicher als Schlüsselrolle
Markterfolg ist abhängig von den Kosten [1]
Zellinterne Kontaktierung als wichtiger Produktionsschritt [1]
Konventionelle Fügeverfahren sind für die Batteriematerialien Aluminium und Kupfer ungeeignet [1]
Ausgangssituation
Qualifizierung des µFSW für die interne Kontaktierung von Lithium-Ionen-Zellen
Zielsetzung
Aktueller Einsatz des USW und des LBW [2]
Beide mit prozessbedingten Nachteilen
→ Forschung nach alternativen Fügeverfahren zur zellinternen Kontaktierung
Fügeverfahren zur zellinternen Kontaktierung
[3]

## Slide 5: Grundlagen des FSW
FSW: Friction Stir Welding (Rührreibschweißen)
[4] RUHSTORFER 2012
Motivation und Grundlagen
Prozessablauf
[4]

## Slide 6: Gliederung
1
2
3
4
5
Motivation und Grundlagen
Stand der Technik
Forschungsfragen und Vorgehensweise
Zusammenfassung und Ausblick
Ergebnisse
6
Quellen

## Slide 7: µFSW von dünnen Folienstapeln
MÜS: Mehrfach-Überlappstoß; MSS: Mehrfach-Stumpfstoß
Stand der Technik
Linienschweißungen
MSS von 30 Aluminiumfolien bzw. Kupferfolien
+ Machbarkeit und gute mechanische Festigkeit aufgezeigt
- Defektbehaftete Schweißnähte
HOFFMANN (2020)
Punktschweißungen
MÜS von 50 Aluminiumfolien
+ defektfreie Fügestellen; geringer elektr. Kontaktwiderstand; hohe mechanische Festigkeit
→ µFSW-Punktschweißungen sehr vielversprechend
GERA ET AL. (2021)
Linienschweißungen
MÜS von 30 Aluminiumfolien
+ Machbarkeit aufgezeigt
- Defektbehaftete Schweißnähte
PETER (2020)
Linienschweißungen
MSS von 30 Aluminiumfolien bzw. Kupferfolien
+ Machbarkeit aufgezeigt
- Defektbehaftete Schweißnähte
ENGL (2020)

## Slide 8: Gliederung
1
2
3
4
5
Motivation und Grundlagen
Stand der Technik
Forschungsfragen und Vorgehensweise
Zusammenfassung und Ausblick
Ergebnisse
6
Quellen

## Slide 9: Vorgehensweise zur Bearbeitung der Forschungsfragen
Forschungsfragen und Vorgehensweise
Wie kann die Verspannung der Batterieträgerfolien in einem für das µFSW geeigneten Schweißstoß umgesetzt werden und welche Anforderungen muss die Spanntechnik diesbezüglich erfüllen?
Welchen Einfluss haben verschiedene µFSW-Werkzeugausprägungen auf das Schweißergebnis?
Wie kann die Prozessgeschwindigkeit und -robustheit beim µFSW von Batterieträgerfolien erhöht werden?
Welche Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge bestehen zwischen den Prozessparametern und dem Schweißergebnis?
Forschungsfragen
Konstruktion einer geeigneten Spannvorrichtung
Konstruktion verschiedener µFSW-Werkzeuge
Festlegen der Prozessführung
Experimentelle Untersuchungen - Oberflächenanalyse - Prozessrückwirkungen - Elektrischer Widerstand - Mechanische Festigkeit - Querschliffe
Vorgehen
Probengeometrie

## Slide 10: Gliederung
1
2
3
4
5
Motivation und Grundlagen
Stand der Technik
Forschungsfragen und Vorgehensweise
Zusammenfassung und Ausblick
Ergebnisse
6
Quellen

## Slide 11: Konstruktion der Spannvorrichtung und Werkzeuge
Konstruktive Ergebnisse
Hochgenaue Positionierung der Fügepartner im verspannten Zustand
Verspannung der Fügepartner in alle drei Raumrichtungen
Gleichmäßige Kraftaufbringung entlang der Schweißnaht
Einfache und schnelle Handhabung
Anforderungen an die Spannvorrichtung
Verschiedene Werkzeugkonfigurationen
Pinwerkzeuge
Langer Pin
(0,55 mm)
Pinlose Werkzeuge
Pinwerkzeug
Kurzer Pin
(0,1 mm)

## Slide 12: Einfluss der Spannvorrichtung
Hochgenaue Positionierung der Fügepartner mit der neuen Spannvorrichtung → reproduzierbare Fügeverbindungen mit hoher Qualität über die gesamte Probenbreite → Prozessrobustheit
Erleichterte und schnellere Handhabung mit der neuen Spannvorrichtung
Ergebnisse der Validierungsversuche
mit alter Spannvorrichtung gefertigt
mit neuer Spannvorrichtung gefertigt
mit alter Spannvorrichtung gefertigt
mit neuer Spannvorrichtung gefertigt

## Slide 13: Einfluss der Werkzeuge
Aluminiumanlagerungen an Pinwerkzeugen → hohe Gratbildung bei Pinwerkzeugen ab dem zweiten Schweißpunkt
Dreieckstrukturierung des pinlosen Werkzeugs führt zu erhöhtem Materialfluss
Geringe Gratbildung für Aluminium mit den pinlosen Werkzeugen und für Kupfer mit allen Werkzeugen
Temperatur im Nahtnebenbereich < 80 °C (ca. 4,5 mm vom Schweißpunktzentrum entfernt)
Elektr. Widerstand für die Aluminiumproben leicht höher und für die Kupferproben mäßig höher im Vergleich zu einer einzelnen Folie
Hohe Festigkeitswerte
Keine inneren Defekte
Ergebnisse der Hauptversuche
Werkzeugpin
Werkzeugschulter
Angelagertes Aluminium
Probe für Widerstandsmessung und Zugprüfung
Probe für Widerstandsmessung und Zugprüfung
24,5 mm

## Slide 14: Vergleich von Punkt- und Linienschweißungen
Ergebnisse der Optimierungsversuche

## Slide 15: Gliederung
1
2
3
4
5
Motivation und Grundlagen
Stand der Technik
Forschungsfragen und Vorgehensweise
Zusammenfassung und Ausblick
Ergebnisse
6
Quellen

## Slide 16: Interne Kontaktierung von Lithium-Ionen-Zellen durch das Mikro-Rührreibpunktschweißen mit hohem Potenzial
Zusammenfassung und Ausblick
Reproduzierbar hohe Qualität der Fügestellen über die gesamte Probenbreite bei Verwendung der neuen Spannvorrichtung
Pinloses Werkzeug mit dreieckig strukturierter Schulter am besten geeignet
Hohe Prozessrobustheit bei Verwendung der neuen Spannvorrichtung und einer Eintauchtiefe von 0,1 mm
Punktschweißungen insgesamt mit besseren Eigenschaften als Linienschweißungen
Zusammenfassung
Werkzeug mit stehender Schulter
Steigerung der Folienzahl der Proben
Langzeiteigenschaften bzw. Langzeitbelastung der Proben
Qualitätsüberwachung während des Prozesses
Weiterer Handlungsbedarf

## Slide 17: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

## Slide 18: Gliederung
1
2
3
4
5
Motivation und Grundlagen
Stand der Technik
Forschungsfragen und Vorgehensweise
Zusammenfassung und Ausblick
Ergebnisse
6
Quellen

## Slide 19: Literaturverzeichnis
ENGL 2020 Engl, T.: Konstruktion und Bewertung verschiedener FSW-Werkzeuge für die Kontaktierung von Batterieträgerfolien. Semesterarbeit: Technische Universität München (2020).
GERA ET AL. 2021 Gera, D.; Fu, B.; Suhuddin, U. F.H.R.; Plaine, A.; Alcantara, N.; dos Santos, J. F.; Klusemann, B.: Microstructure, mechanical and functional properties of refill friction stir spot welds on multilayered aluminum foils for battery application. Journal of Materials Research and Technology (2021).
HOFFMANN 2020
Hoffmann, P.: Methode zur Qualitätsbewertung mittels Rührreibschweißen gefügter Batterieträgerfolien mit Ableitern für Lithium-Ionen-Zellen. Bachelorarbeit: Technische Universität München (2020).
KAMPKER ET AL. 2013 Kampker, A.; Hohenthanner, C.-R.; Deutskens, C.; Heimes, H. H.; Sesterheim, C.: Fertigungsverfahren von Lithium-Ionen-Zellen und -Batterien. In: Korthauer, R. (Hrsg.): Handbuch Lithium-Ionen-Batterien: Springer Berlin Heidelberg 2013, S. 237‑247. ISBN: 978-3-642-30652-5.
KAMPKER 2014
Kampker, A.: Elektromobilproduktion. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg 2014. ISBN: 978-3-642-42021-4.
PETER 2020
Peter, N.: Untersuchungen zum Mikrorührreibschweißen als alternative Fügetechnologie für die Kontaktierung von Batterieträgerfolien. Semesterarbeit: Technische Universität München (2020).
RUHSTORFER 2012
Ruhstorfer, M.: Rührreibschweißen von Rohren. Dissertation: Technische Universität München. München: Herbert Utz Verlag 2012. ISBN: 3831641978. (Forschungsberichte IWB 262).
WÖHRLE 2013
Wöhrle, T.: Lithium-Ionen-Zelle. In: Korthauer, R. (Hrsg.): Handbuch Lithium-Ionen-Batterien: Springer Berlin Heidelberg 2013, S. 107‑117. ISBN: 978-3-642-30652-5.

## Slide 20: Spannvorrichtung
Spannschrauben
Nut für Ableiterstäbchen
Befestigungsschrauben
eingespannte Kupferprobe
Nut für Thermoelement
Aufspannpalette des Bearbeitungszentrums
Skalierung der Verformung 2300x

## Slide 21: Auswirkungen einer reduzierten Eintauchtiefe und Drehzahl
Maximale Grathöhe konnte nicht reduziert werden
Gratvolumen sank mit einer geringeren Eintauchtiefe
Elektrischer Widerstand stieg an
Zugfestigkeit verringerte sich für Kupfer stark → zu geringe Schweißnahttiefe
Geringere Eintauchtiefe führte zu Prozessinstabilitäten → Prozessgrenze
→ insgesamt bessere Ergebnisse mit dem ursprünglichen Parametersatz mit n = 4800 1/min, Et = 0,1 mm und tv = 0 s
n: Drehzahl; Et: Eintauchtiefe des Werkzeugs; tv: Verweilzeit des Werkzeugs
Ergebnisse der Optimierungsversuche

## Slide 22: Messaufbau Zugprüfung
1 kN Kraftmessdose
Obere pneumatische Spannbacke (geschlossener Zustand)
Pneumatische Betätigung
Untere pneumatische Spannbacke (geöffneter Zustand)
Ableiterstäbchen
Vorrichtung zur Auflage der Ableiterstäbchen
Folien

## Slide 23: Messaufbau Widerstandsmessung
Vier-Punkt-Leiter-Prüfstand
Präzisionsmultimeter Fluke 8846A
Netzteil Rohde & Schwarz HMP 4040
Laptop zur Ausführung des Prüfprogramms und Dokumentation der Ergebnisse
Messspitzen zur Einleitung des Prüfstroms
Messspitzen zur Messung des Spannungsabfalls
Papier zur Isolierung der gemessenen Folie vom restlichen Folienstapel
Zur Messung nicht benötigte Folien (ersten beiden Folien eines jeden Stapels)
Gemessene Folie (dritte Folie eines jeden Stapels)
18 mm
Gemessene Folie (dritte Folie eines jeden Stapels)
18 mm
18 mm

## Slide 24: Benchmarking

## Slide 25: Auswirkungen einer reduzierten Verweilzeit
Reduzierung der Verweilzeit ohne merklichen Einfluss auf die Gratbildung und die Prozessantworten
Querschliffe offenbaren gute Nahtqualität und vollständige Anbindung auch bei 0s Verweilzeit
Für die Widerstandsmessung haben sich 9 mm breite Proben als zu schmal erwiesen
→ breitere Proben für verlässlichere Ergebnisse empfehlenswert
→ Reduzierung der Verweilzeit von 2 s auf 0 s hatte keine negativen Auswirkungen auf die Fügestellen
→ kürzere Prozesszeit
Ergebnisse der Vorversuche
9 mm